열 방호 성능 시험결과표-소방산업기술원

구분	TPP		Exposure Time	Exposure Energy		내열온도
	(W/㎤)	(㎈/㎤·s)		(W/㎤)	(㎈/㎤·s)
일반방화복	108.2	25.9	13.2	8.2	1.96	220℃
특수방화복	132.8	31.7	16.2	8.2	1.96	400℃

(사진1) 열방호 성능시험 결과(좌-일반방화복, 우-특수방화복)
(사진2) 2009년 인천 대우일렉트로닉스 화재시 부상 소방대원 착용 일반방화복 잔해

지역별 방화복 보유현황

지역	보유수량 (소요수량)	방화복 (보유수량대비)		과부족 (보유수량-소요수량)
		일반(검정)	특수(노랑)
서울	7,837(9,300)	2,707(34.5%)	5,130(65.5%)	-1,463
부산	3,816(4,371)	2,284(59.9%)	1,532(40.1%)	-555
대구	2,601(3,332)	1,561(60.0%)	1040(40.0%)	-731
인천	3,907(3,874)	1,917(49.1%)	1,990(50.9%)	33
광주	2,315(1,947)	1,876(81.0%)	439(19.0%)	368
대전	2,385(2,031)	1,617(67.8%)	768(32.2%)	354
울산	1,448(1,359)	623(43.0%)	825(57.0%)	89
경기	12,549(10,732)	6,150(49.0%)	6,399(51%)	1817
강원	3,096(2,607)	2,607(84.2%)	489(15.8%)	489
세종	160(235)	75(46.8%)	85(53.1%)	-75
충북	2,498(2,368)	708(28.3%)	1,790(71.7%)	130
충남	2,399(3,388)	1,586(66.1%)	813(33.9%)	-989
전북	2,770(3,388)	1,200(43.3%)	1,570(56.7%)	-618
전남	3,368(3,840)	2,108(62.6%)	1,260(37.4%)	-472
경북	4,259(5,173)	2,285(53.7%)	1,974(46.3%)	-914
경남	4,209(4,744)	1,781(42.3%)	2,428(57.7%)	-535
제주	1,265(1,130)	593(46.9%)	672(53.1%)	135
계	60,882(63,819)	31,678(52%)	29,204(48%)	-2937

방화복 전용 세탁기 보유현황

지역	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	경기	강원	세종	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
보유대수	0	2	7	0	0	0	0	5	0	1	0	2	0	1	1	0	0

(사진3) 일반세탁기를 이용해 세탁 중인 방화복
(사진4) 건조중인 방화복